科技成果登记表

| 成果名称 |  | 基于山东省环境的高性能耐候钢桥梁应用关键技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成果登记号 |  | 鲁交科评字[2024]27号 |  |  |  | 知识产权 |  |  |  |  |
| 完成单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单位名称 |  |  |  | 通讯地址 |  |  |  |  |  |
| 1 | 山东省交通规划设计院集团有限公司 |  |  |  | 山东省济南市历下区天辰路2177号联合财富广场5号楼 |  |  |  |  |  |
| 2 | 南京工业大学 |  |  |  | 江苏省南京市浦口区浦珠南路30号 |  |  |  |  |  |
| 3 | 山东高速烟台发展有限公司 |  |  |  | 山东省烟台市高新区蓝海路2号 |  |  |  |  |  |
| 4 | 山东高速菏泽发展有限公司 |  |  |  | 山东省菏泽市牡丹区牡丹北路2066号 |  |  |  |  |  |
| 完成人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 |  |  | 工作单位 |  |  |  | 对成果的贡献 |  |  |
| 1 | 徐召 |  |  | 山东省交通规划设计院集团有限公司 |  |  |  | 方案制定、方向指导 |  |  |
| 2 | 王宏博 |  |  | 山东省交通规划设计院集团有限公司 |  |  |  | 方案制定、方向指导 |  |  |
| 3 | 张建东 |  |  | 南京工业大学 |  |  |  | 方案制定、理论研究 |  |  |
| 4 | 徐常泽 |  |  | 山东省交通规划设计院集团有限公司 |  |  |  | 工程应用推广 |  |  |
| 5 | 王常友 |  |  | 山东高速集团有限公司 |  |  |  | 工程应用推广 |  |  |
| 6 | 朱兴月 |  |  | 山东高速菏泽发展有限公司 |  |  |  | 工程应用推广 |  |  |
| 7 | 刘朵 |  |  | 南京工业大学 |  |  |  | 试验研究、理论研究 |  |  |
| 8 | 王刚 |  |  | 山东高速烟台发展有限公司 |  |  |  | 工程应用推广 |  |  |
| 9 | 姜凯 |  |  | 山东高速菏泽发展有限公司 |  |  |  | 试验研究、理论研究 |  |  |
| 10 | 赵洪蛟 |  |  | 山东省交通规划设计院集团有限公司 |  |  |  | 工程应用推广 |  |  |
| 11 | 张顺 |  |  | 山东省交通规划设计院集团有限公司 |  |  |  | 工程应用推广 |  |  |
| 12 | 贾鑫 |  |  | 南京工业大学 |  |  |  | 试验研究、理论研究 |  |  |
| 13 | 林占胜 |  |  | 山东省路桥集团有限公司 |  |  |  | 工程应用推广 |  |  |
| 14 | 管锡琨 |  |  | 山东省交通规划设计院集团有限公司 |  |  |  | 工程应用推广 |  |  |
| 15 | 莫逸夫 |  |  | 南京工业大学 |  |  |  | 试验研究、理论研究 |  |  |
| 16 | 周丽芹 |  |  | 山东高速烟台发展有限公司 |  |  |  | 工程应用推广 |  |  |
| 17 | 李壮 |  |  | 山东省交通规划设计院集团有限公司 |  |  |  | 工程应用推广 |  |  |
| 18 | 李云鹏 |  |  | 山东省交通规划设计院集团有限公司 |  |  |  | 工程应用推广 |  |  |
| 19 | 管如意 |  |  | 山东省交通规划设计院集团有限公司 |  |  |  | 工程应用推广 |  |  |
| 20 | 徐宇棋 |  |  | 南京工业大学 |  |  |  | 试验研究、理论研究 |  |  |
| 21 | 张玉涛 |  |  | 山东省交通规划设计院集团有限公司 |  |  |  | 工程应用推广 |  |  |
| 22 | 李帅帅 |  |  | 山东省交通规划设计院集团有限公司 |  |  |  | 工程应用推广 |  |  |
| 23 | 马其鲁 |  |  | 山东省交通规划设计院集团有限公司 |  |  |  | 工程应用推广 |  |  |
| 24 | 徐慧明 |  |  | 山东高速烟台发展有限公司 |  |  |  | 试验研究、理论研究 |  |  |
| 25 | 宇德祥 |  |  | 山东高速烟台发展有限公司 |  |  |  | 试验研究、理论研究 |  |  |
| 26 | 丰鲁阳 |  |  | 山东省交通规划设计院集团有限公司 |  |  |  | 工程应用推广 |  |  |
| 成果公报内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当前我国大力推广桥梁耐候钢的应用，但环境腐蚀因子对耐候钢的服役具有重要影响。本研究在对全国与山东省内环境腐蚀因子进行了调研与对比分析，对山东省内典型腐蚀环境地区进行了环境腐蚀因子实地检测，并同时对桥梁用普通碳钢和耐候钢在不同的模拟腐蚀环境下进行了实验室周浸加速腐蚀试验，并展开了现场挂片暴露试验。主要研究内容如下： （1）山东省典型环境腐蚀因子变化规律研究 依据规范使用湿烛法测定氯离子沉积速率法、碱性表面测定二氧化硫沉积速率法，通过在山东五处典型地区不同地区架设二氧化硫、氯离子收集装置，对山东省内五处典型环境进行腐蚀因子现场测试，并结合资料总结山东省内环境腐蚀因子变化规律，为耐候钢的选用可行性与适用性进行客观论证。 （2）高性能耐候桥梁用钢腐蚀规律研究 对高性能桥梁耐候钢和普通碳钢在模拟工业大气腐蚀环境、海洋大气腐蚀环境、工业海洋大气腐蚀环境下分别进行周期浸润加速腐蚀试验，并调整工业海洋大气腐蚀环境中NaCl浓度，探究观察两种钢的腐蚀行为与腐蚀规律，了解耐候钢锈层对基体的保护机理，了解两种钢的力学性能退化与腐蚀性能的交互关系，为耐候钢的合理选用提供理论依据。 （3）高性能耐候桥梁用钢在典型地区的挂片暴露试验研究 对高性能桥梁耐候钢和普通碳钢在山东五处典型地区进行为期3年的现场挂片暴露试验，研究耐候钢和普通碳钢的现场腐蚀情况，并通过对两种钢的连接件和狗骨试件进行暴露实验，了解力学性能的退化与腐蚀的对应关系。挂片暴露试验结果与实验室加速腐蚀试验结果进行比对，从而对耐候钢的合理选用提供更科学的理论指导。 （4）高性能耐候钢桥梁设计及其构造措施研究 针对免涂装耐候钢桥梁的设计和构造，研究耐候钢延性性能、抗冲击性能等主要性能指标，高强螺栓等连接构件等性能要求。从长期性能的角度，研究山东地区耐候钢桥梁设计中的构造优化措施，如箱室内结露、梁端防水、连接节点构造等，提出公路耐候钢桥梁设计中需要考虑的关键问题，为耐候钢桥梁设计提供依据。 （5）耐候钢桥梁现场施工及其质量控制技术研究 研究耐候钢桥梁的标准化施工工艺流程和性能指标要求，提出耐候钢桥梁现场施工和质量控制要领。耐候钢中的Cu、P是不利于焊接稳定性的主要添加元素，通过对焊接施工工艺和施工流程进行研究，提出耐候钢焊接质量技术要求。同时针对耐候钢桥梁施工，研究现场锈层稳定性检测方法、施工质量控制要求以及验收标准进行研究，保证耐候钢免涂装使用的性能稳定性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收(评价）专家名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 |  | 单位 |  |  |  | 专业领域 |  | 职称 |  |
| 1 | 王来永 |  | 交通运输部公路科学研究院 |  |  |  | 桥梁工程 |  | 教高 |  |
| 2 | 高永青 |  | 山东省路桥集团有限公司 |  |  |  | 桥梁工程 |  | 研究员 |  |
| 3 | 郑明万 |  | 济南市市政工程设计研究院（集团）有限公司 |  |  |  | 桥梁工程 |  | 研究员 |  |
| 4 | 张峰 |  | 山东大学 |  |  |  | 桥梁工程 |  | 教授 |  |
| 5 | 亓兴军 |  | 山东建筑大学 |  |  |  | 结构工程 |  | 教授 |  |
| 6 | 卢发亮 |  | 山东交通学院 |  |  |  | 结构工程 |  | 教授 |  |
| 7 | 蒋逢炜 |  | 中咨勘察设计研究院 |  |  |  | 桥梁工程 |  | 副高 |  |
| 8 | 张斌 |  | 山东大学 |  |  |  | 财务管理 |  | 教授 |  |
| 9 | 赵蓉 |  | 山东高速烟威公路有限公司 |  |  |  | 财务管理 |  | 高级会计师 |  |
| 组织验收、评价单位：山东省交通运输厅、山东公路学会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年5月10日，山东省交通运输厅在济南组织了“基于山东省环境的高性能耐候钢桥梁应用关键技术”项目验收工作。验收专家组（名单附后）听取了项目组的汇报，审阅了相关技术文件和财务报告，经质询和讨论，形成验收意见如下： 一、项目组提交的资料齐全，内容完整，符合验收要求。 二、项目组通过调查调研、理论分析、加速腐蚀与户外暴露试验及工程应用等，对基于山东省环境的高性能耐候钢桥梁应用关键技术进行了系统研究，取得了以下创新性成果： 1. 揭示了山东省典型环境下的腐蚀因子沉积变化规律，阐明了工业和海洋大气环境耦合作用下耐候钢的锈蚀发展规律。 2. 基于周期浸润试验和现场暴露试验，建立了耐候钢锈层与腐蚀因子浓度的量化关系，并探究了时变作用下耐候钢结构力学性能退化规律。 3. 提出了免涂装耐候钢桥梁细部构造要求、锈层稳定化辅助处理方法及检验评定标准，形成了耐候钢桥梁选材及施工技术指南。 三、项目已授权专利3项（其中发明专利1项）、发表学术论文2篇、编制了《山东省公路耐候钢桥梁选材指南》和《耐候钢桥梁施工技术指南》。研究成果已在京台高速公路齐河至济南段改扩建工程黄河特大桥等工程中应用，经济社会效益显著，推广应用前景广阔。 四、根据项目财务报告列示情况，预算执行情况良好，经费使用合理，符合相关要求。 验收专家组一致同意该项目通过技术验收和财务验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年5月10日，山东公路学会在济南组织了“桥梁用高性能耐候钢腐蚀机理及应用关键技术研究”成果评价工作。评价委员会（专家名单附后）听取了项目组的成果汇报，审阅了相关技术资料，经质询讨论，形成如下评价意见： 一、项目组提交的资料齐全，内容完整，数据翔实，符合评价要求。 二、项目组通过调查调研、理论分析、加速腐蚀与户外暴露试验及工程应用等，对桥梁用高性能耐候钢腐蚀机理及应用关键技术进行了系统研究，取得了以下创新性成果： 1. 揭示了典型环境下腐蚀因子沉积变化规律，阐明了工业和海洋大气环境耦合作用下耐候钢的锈蚀发展规律。 2. 基于周期浸润试验和现场暴露试验，建立了耐候钢锈层与腐蚀因子浓度的量化关系，并探究了时变作用下耐候钢结构力学性能退化规律。 3. 提出了免涂装耐候钢桥梁细部构造要求、锈层稳定化辅助处理方法及检验评定标准，形成了耐候钢桥梁选材及施工技术指南。 三、项目研究成果已在京台高速公路齐河至济南段改扩建工程黄河特大桥等工程中应用，经济社会效益显著，推广应用前景广阔。 综上所述，项目研究成果总体上达到国际先进水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |