科技成果登记表

| 成果名称 | 粉煤灰基多功能矿物外加剂的应用实践 |
| --- | --- |
| 成果登记号 | 鲁交科评字[2023]76号 | 知识产权 |  |
| 完成单位 |
| 序号 | 单位名称 | 通讯地址 |
| 1 | 山东高速集团有限公司创新研究院 | 山东省济南市历下区全运村中央广场A1座 |
| 2 | 山东省交通科学研究院 | 山东省济南市历城区港西路1877号 |
| 完成人 |
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 对成果的贡献 |
| 1 | 申全军 | 山东高速集团有限公司创新研究院 | 项目总体规划与实施 |
| 2 | 郭保林 | 山东省交通科学研究院 | 技术负责人 |
| 3 | 丛波日 | 山东高速集团有限公司创新研究院 | 总体协调负责人 |
| 4 | 姜瑞双 | 山东省交通科学研究院 | 总体方案设计 |
| 5 | 李利 | 山东高速集团有限公司创新研究院 | 项目进度安排、方案论证 |
| 6 | 丁龙亭 | 山东高速集团有限公司创新研究院 | 方案设计及优化 |
| 7 | 郭永智 | 山东省交通科学研究院 | 工程调研、方案论证 |
| 8 | 刘帅 | 山东省交通科学研究院 | 工程调研、方案论证 |
| 9 | 杨耀辉 | 山东高速集团有限公司创新研究院 | 方案优化 |
| 10 | 邵玉 | 山东省交通科学研究院 | 室内试验、数据分析 |
| 11 | 马庆朋 | 山东高速集团有限公司 | 现场试验、方案论证 |
| 12 | 张云龙 | 山东省交通科学研究院 | 现场试验、数据分析 |
| 13 | 么新鹏 | 山东高速集团有限公司创新研究院 | 现场试验、数据分析 |
| 14 | 宋兰平 | 山东省交通科学研究院 | 室内试验 |
| 15 | 董玉欢 | 山东高速集团有限公司 | 工程调研、方案论证 |
| 16 | 李广奇 | 山东省交通科学研究院 | 工程调研、方案论证 |
| 17 | 商红发 | 山东高速集团有限公司创新研究院 | 现场试验、数据分析 |
| 18 | 季晓歌 | 山东高速集团有限公司创新研究院 | 文献调研、数据整理 |
| 19 | 刘悦 | 山东省交通科学研究院 | 文献调研、数据整理 |
| 20 | 王毅 | 山东省交通科学研究院 | 现场试验 |
| 21 | 邱硕 | 山东省交通科学研究院 | 室内试验 |
| 22 | 李志广 | 山东省交通科学研究院 | 室内试验 |
| 23 | 张林 | 山东省交通科学研究院 | 室内试验 |
| 成果公报内容 |
| 本项目通过材料性质评价、功能化处理、配合比参数设计、产品研发及性能优化、工程应用等环节，实现了粉煤灰基矿物外加剂在桥梁工程中多元化、高值化利用。取得了如下创新成果： 1. 提出了粉煤灰分级优化方法，建立了粉煤灰颗粒堆积模型，实现了紧密堆积级配的快速确定，为粉煤灰基矿物外加剂的多场景高值应用奠定了理论基础。 2. 构建了粉煤灰基矿物外加剂的性能评价体系，开发了拌合物性质、混凝土温升和收缩特性等综合调控技术。 3. 研发了高稳定低收缩的预应力孔道压浆料、常温养护条件下低收缩的超高性能混凝土、低温度敏感性的大体积高强混凝土和高抗盐冻性的结构混凝土，形成了相应的成套施工技术。 |
| 验收（评价)专家名单 |
| 序号 | 姓名 | 单位 | 专业领域 | 职称 |
| 1 | 杨永顺 | 山东公路学会 | 道路与铁道工程 | 研究员 |
| 2 | 叶正茂 | 济南大学 | 材料学 | 教 授 |
| 3 | 张思峰 | 山东建筑大学 | 道路与铁路工程 | 教 授 |
| 4 | 张爱勤 | 山东交通学院 | 道路与铁道工程 | 教 授 |
| 5 | 刘甲荣 | 山东高速股份有限公司 | 道路与铁道工程 | 研究员 |
| 6 | 周磊生 | 山东高速交通建设集团有限公司 | 道路与铁道工程 | 研究员 |
| 7 | 张惠勤 | 山东高速工程咨询集团有限公司 | 道路与铁道工程 | 研究员 |
| 8 | 张 媛 | 山东省交通运输厅财务处 | 会计学 | 注册会计师 |
| 9 | 王长涛 | 山东职业学院 | 会计学 | 正高级会计师 |
| 组织验收、评价单位：山东省交通运输厅、山东公路学会 |
| 验收意见 |
| 一、项目组提交的资料齐全，内容完整，符合验收要求。 二、项目通过理论分析、室内试验及现场足尺试验等手段，开展了粉煤灰基矿物外加剂工程应用的系统研究，取得了如下主要创新成果： 1. 提出了粉煤灰分级优化方法，建立了粉煤灰颗粒堆积模型，实现了紧密堆积级配的快速确定，为粉煤灰基矿物外加剂的多场景高值应用奠定了理论基础。 2. 构建了粉煤灰基矿物外加剂的性能评价体系，开发了拌合物性质、混凝土温升和收缩特性等综合调控技术。 3. 研发了高稳定低收缩的预应力孔道压浆料、常温养护条件下低收缩的超高性能混凝土、低温度敏感性的大体积高强混凝土和高抗盐冻性的结构混凝土，形成了相应的成套施工技术。 三、项目获得授权专利3项，其中发明专利2项，发表论文4篇，立项地方标准1项。研究成果在京台高速改扩建、济南大西环、临滕高速等多个项目中成功应用，经济、环保和社会效益显著，推广应用前景广阔。 四、根据项目财务报告列示情况，该项目经费使用基本合理，预算执行情况总体良好。 验收专家组一致同意该项目通过技术验收和财务验收。 |
| 评价意见 |
| 一、项目组提交的资料齐全，内容完整，数据翔实，符合评价要求。 二、项目通过理论分析、室内试验及现场足尺试验等手段，开展了粉煤灰基矿物外加剂工程应用的系统研究，取得了如下主要创新成果： 1. 提出了粉煤灰分级优化方法，建立了粉煤灰颗粒堆积模型，实现了紧密堆积级配的快速确定，为粉煤灰基矿物外加剂的多场景高值应用奠定了理论基础。 2. 构建了粉煤灰基矿物外加剂的性能评价体系，开发了拌合物性质、混凝土温升和收缩特性等综合调控技术。 3. 研发了高稳定低收缩的预应力孔道压浆料、常温养护条件下低收缩的超高性能混凝土、低温度敏感性的大体积高强混凝土和高抗盐冻性的结构混凝土，形成了相应的成套施工技术。 三、项目研究成果在京台高速改扩建、济南大西环、临滕高速等多个项目中成功应用，经济、环保和社会效益显著，推广应用前景广阔。 综上所述，项目研究成果总体上达到国际先进水平。 建议进一步扩大工程推广应用。 |